Лента тормозная ЭМ-1, ЭМ-К, ЛАТ

Ленты тормозные отличаются высокой стойкостью к износу при рабочей температуре до 200 градусов. В состав тормозных лент входит асбест и другие температуростойкие компоненты.

Лента тормозная ЭМ-1

Лента тормозная нешлифованная вальцованная черная. Выпускается в бухтах (стандартная длина 8пог.м) толщиной 5-10мм и шириной 40-160мм. Применяется в тормозных фрикционных узлах механизмов при сухом трении с поверхностной температурой до 200 С при давлении до 1,5 МПа.

Эластичный материал ЭМ-1 (лента нешлифованная тормозная черная)

| Размеры | Ед. измерения | вес 1 м.кв., кг | м.кв в 1 рулоне |
| --- | --- | --- | --- |
| 5мм (шир 40,50,60-105,120-160мм) | м.кв | 10 | ширина/1000*8 |
| 6мм (шир 50, 60-105, 120-160мм) | м.кв | 12,78 | ширина/1000*8 |
| 8мм (шир 50, 60-105, 120-160мм) | м.кв | 17,11 | ширина/1000*8 |
| 10мм (шир 50, 60-105, 120-160мм) | м.кв | 21,38 | ширина/1000*8 |

Лента тормозная ЭМ-К

Лента тормозная нешлифованная вальцованная красная, с латунной стружкой. Аналог тормозной ленты ЭМ-2. Выпускается в бухтах (стандартная длина 8пог.м) толщиной 5-10мм и шириной 40-160мм.

Эластичный материал ЭМ-К (лента нешлифованная тормозная красная)

| Размеры | Ед. измерения | вес 1 кв.м, кг | м.кв в 1 рулоне |
| --- | --- | --- | --- |
| 5мм (шир 40,50,60-105,120-160мм) | м.кв | 11.5 | ширина/1000*8 |
| 6мм (шир 50, 60-105, 120-160мм) | м.кв | 14 | ширина/1000*8 |
| 8мм (шир 50, 60-105, 120-160мм) | м.кв | 19 | ширина/1000*8 |
| 10мм (шир 50, 60-105, 120-160мм) | м.кв | 23 | ширина/1000*8 |

Лента тормозная ЛАТ-2

Лента тормозная асбестовая тканная армированная латунной проволокой с масляной пропиткой. Выпускается в бухтах (0,5-1,5кв.м.) толщиной 4-12мм и шириной 25-200мм.

Применяется в тормозных фрикционных узлах механизмов при сухом трении с поверхностной температурой до 300 С при давлении до 5 МПа.

| Толщина, мм | Ширина, мм | Ед. измерения |
| --- | --- | --- |
| 4,0 | от 13 до 60 | м.кв |
| 5,0 | от 13 до 95 | м.кв |
| 6,0 | от 30 до 120 | м.кв |
| 7,0 | от 40 до 150 | м.кв |
| 8,0 | от 50 до 150 | м.кв |
| 8,0 | от 160 до 200 | м.кв |
| 9,0 | от 50 до 200 | м.кв |
| 10,0 | от 50 до 200 | м.кв |

Пример заказа: Лента тормозная ЭМ-1, 8х90 ( 8 – толщина, 90 – ширина);1 бухта = 0,72 м2

Накладки тормозов типа ТКГ

| Типоразмер тормоза | Кол-во на тормоз, шт | Размеры, мм |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ширина | высота | толщина |
| ТКГ-160 | 2 | 70 | 100 | 8 |
| ТКГ-200 | 2 | 90 | 126 | 8 |
| ТКГ-300 | 2 | 140 | 187 | 8 |
| ТКГ-400 | 4 | 90 | 250 | 8 |
| ТКГ-500 | 4 | 100 | 310 | 8 |

Накладки для тормозов типа ТКП, ТКТ

| Типоразмер тормоза | Кол-во на 1 колодку, шт | Размеры, мм |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ширина | высота | толщина |
| ТК-100 | 1 | 70 | 63,5 | 8 |
| ТК-200/100 ТК-200 | 1 | 90 | 126 | 8 |
| ТК-300/200 ТК-300 | 1 | 140 | 187 | 8 |

Телефон /факс: +7 (812) 449-26-01

(812) 449-13-36

E-mail: pnkpspb@yandex.ru