Техническая характеристика

Давление - 0,95 до + 7 bar; Рабочая темпер. -35 до +80 град. С. Кал. по вн. диам; Калибр, по нар. диам.; Мин. рад. гиба, мм; Вес кг/м. Тип; d,мм; D,мм; Тип; d,мм; D,мм. PU-3; 3,0; 4,3; PU-4*0.75; 2,5; 4,0; 14; 0,009. PU-4; 4,0; 6,1; PU-6*1.0; 4,0; 6,0; 20; 0,021. PU-6; 6,0; 8,3; PU-8*1.25; 5,5; 8,0; 36; 0,033. PU-8; 8,0; 11,0; PU-10*1.5; 7,0; 10,0; 84; 0,055.